PCB 加工说明

| 文件名 | Gerber_PCB_CH1616ADX |
| --- | --- |
| 层数 | 4 |
| 板材型号 | FR-4 建滔 KB 6160A |
| 板厚 | 1.0mm |
| 叠层结构 | 嘉立创JLC7628 |
| 铜厚 | 1盎司 |
| 表面处理 | 表面喷锡 |
| 阻焊颜色 | 紫色 |
| 丝印颜色 | 白色 |
| 过孔盖油 | 是 |

需要阻抗：

Gerber文件叠层结构：